cid:C06FAAB9-8F0B-4A85-81FE-125D6E745677

1263 Souter Blvd

Troy, MI 48083

Ph 586 264 8780

Fax 586 264 9703

Grade Specifications

Grade RA Grain Co% Density g/c.c.

M6 92.0 Fine 6% 14.9

M9 90.0 Fine 9% 14.65

M10FGH 91.5 Submicron 10% 14.45

M13 88.5 Fine/Med 13% 14.15

M310H 88.0 Med 12.2% 14.3

M15 87.5 Med 15% 14.0

M18 86.0 Coarse 18% 13.75

M20 85.5 Coarse 20% 13.54

M20T 84.5 Coarse 20% w/3% TaC 13.39

M223 84.0 Coarse 23% w/3% TaC 13.3

M25 83.5 Coarse 25% 13.10

M25T 83.0 Coarse 25% w/3% TaC 13.06

M30 81.0 Coarse 30% 12.7